木质板材分类(甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克)( 北京年平均含水率为11.4%)

夹板{胶合板}{细芯板}：由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板。

大芯板：由两片单板中间粘压拼接木板而成(以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮)。大芯板的价格比细芯板要便宜，其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。防水防潮性能优于刨花板和中密度板。按厚度分为3、5、9厘板。重量越大，越表明杂木越多，质量越不好。最好选择100元左右一张的大芯板。挑选看外表：大芯板的一面必须是一整张木板，另一面只允许有一道拼缝。拼接的小木条，其缝隙不能超过5毫米。大芯板不能当面板使用，要在外面再贴一层三夹板当做面板。

集成材：大径原木经深加工而成像手指一样交错拼接的木板。环保性能优越，是大芯板允许含甲醛量的1/8。每张200元左右，比高档大芯板略贵一点。可以直接上色、刷漆。

刨花板：用木屑树枝等废木料为主要原料，再渗加大量胶水、添加剂(含有甲醛)经压制而成的薄型板材(天然木材粉碎成颗粒状后，经压制成板)。主要优点是价格极其便宜。缺点是强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。用作橱柜柜体较少。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板。

防潮板：采用刨花板的加工工艺，只是将胶黏剂改为一种绿色防水环保胶黏剂，克服了刨花板的缺点，同时防水性也较好，也是橱柜柜体采用得较多的一种材料。

饰面板(需另配”夹板”基材)：将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材(用木纹明显的高档木材旋切的木皮，非常的薄，最薄的只有0.3mm, 厚的也不过2-3mm)。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。常见木皮的色彩从浅到深，有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种，价格不菲。如今家装中使用较多的是饰面三夹板。

饰面三夹板：省事又便宜

密度板{纤维板}：工艺：将木材、树技等物体放在水中浸泡后打碎压制而成，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材(用粉末状木屑经压制后成型，平整度较好)。优点：质软耐冲击，强度较高，压制好后密度均匀，也容易再加工，在国外是制作家私的一种良好材料。缺点：耐潮性较差，握钉力较刨花板差。螺钉旋紧后如果发生松动，由于强度不高，很难再固定，因此很少用于做柜体。国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍。按密度不同，分为高密度板、中密度板、低密度板

吸塑(基材为密度)板：基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。

烤漆(基材为密度)板：基材为密度板，表面经高温烤制而成。优点：烤漆工艺做出的橱柜非常漂亮、华丽。缺点：工艺水平要求高，容易变色，怕磕碰和划痕。

防火饰面板(需另配基材)：工艺：采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。它是目前越来越多使用的一种新型材料。对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。

三聚氰胺(热压成型)饰面板(需另配基材) {三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板}：工艺：将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成。

三聚氰胺双贴板：两面都亮晶晶的，非常硬，不怕水和火，主要用在家具和橱柜上。价格比较贵