瓷砖铺装工艺

计算所需水泥：

墙砖：1包水泥+2.5包沙子=2.5平米

地砖：1包水泥+3包沙子=3平米

将瓷砖拼放在一起看色差

将瓷砖全竖立起来对齐比较，看尺寸偏差

墨水滴背后，散开越慢，吸水率越小，经久性越好

沙子：过8mm孔径筛子

界面剂：连接水泥沙浆和原始墙体之间的胶。108胶、美巢的墙固

确保水泥袋上的生产日期，生产许可证，品种代号…

取点水泥，加水搅拌

看是否结块

12小时

基层清扫

墙面浇水

第m天

浸泡瓷砖

第m+1天

墙面拉毛处理(水泥细砂浆+108胶)

等待砖体不冒泡

取出晾干，表面无明水

等待水泥砂浆七成干

排砖，弹基准线

粘贴标准点(靠尺检查平整度)

门槛过渡

从下向上贴墙砖(水泥+108胶)

(地砖干铺，墙砖湿铺)

(砖缝：0.5mm~1.5mm)

当遇到管线、开关

必须整砖套割吻合

阴阳角条(或者阳角对缝砖磨成45°角)(或者阴角砖搭铺)

阴阳角处

在水泥板上贴瓷砖

先挂铁丝网，再铺

在瓷砖上打孔

用中空管状的金刚石砖头，若需φ6mm，则打φ8mm

过门石或者铺垫宝

监理

平整度误差<2mm

立面垂直误差<2mm

接缝高低偏差<0.5mm

平直度<2mm

当有空鼓声，重贴

第n天

第n+1天

看是否能把瓷砖揭下来

水流地漏，不积水

勾缝(勾缝剂或者白乳胶)

擦缝

清理

铺硬纸

第n+2天